[image: image1.jpg]



Адрес: г. Вологда, ул.Северная д.34.
Тел/факс: 8 (8172) 72-96-03; 72-66-60; 8 (921) 537-00-70; e-mail:biznestech@pochta.ru


ООО «Бизнес Технологии»

Юр.адрес.:16000 г. Вологда, ул. Строителей 8-24.

Почтовый адрес:160000 г.Вологда, а/я 123.

ИНН 3525154800 КПП 352501001, ОГРН 1053500113842
Р./с 40702810570000800801в ОАО  «Промсвязьбанк» г.Вологда
к/с 30101810800000000744,
БИК 041909744
ОКПО 77589017,ОКАТО 19401000000,ОКТМО 19701000,ОКОГУ 49013,ОКФС 16, ОКОПФ 65. 
Тел: 8(8172) 72-66-60,Факс: 8 (8172)72-96-03.

Коммерческое предложение.

ООО «Бизнес Технологии» предлагает щебень фракционированный из металлургических шлаков производства ОАО «Северсталь» Гост 3344-83. 
Прочность марка 1000; Плотность 1210 кг/м3; Фракции: 0-5, 5-10, 10-20, 20-40, 40-70;

 Щебень (Аэф=67-99 бк/кг) относится к первому классу строительных материалов в соответствии с ГОСТом 30108-94 и является экологически чистым материалом, может использоваться в строительстве без ограничений. 
Фракционированный щебень из сталеплавильных шлаков.ТУ-14-105-590-95.

 Щебень выпускается в виде 3-х фракций : 0-10, 10-40, 40-120 мм из шлаков конвертерного и мартеновского производства. Благодаря проведению стадии стабилизации на открытых складах не мене 1 года щебень имеет: -Устойчивость структуры марки УС-1. -Прочность марки 1200 (высшая).-плотность 1670 кг/м3 -Коэффициент размягчения -0,68. -Пористость 3-5% -Морозостойкость Мрз 25-50. -Истираемость в полочном барабане марки –И1. 
Щебни имеют сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение. На сегодняшний день цена за 1 тонну франко вагон ст.Череповец-2 составляет:
1. доменные (фр.5-10) – 726рублей/тн с НДС + ж/д- 135р/т,
2. доменные (фр.10-20) – 806рублей/тн с НДС + ж/д- 135р/т,

3. сталеплавильные – 760 рублей/тн с НДС+ ж/д-135р/т,
4. Доставка может осуществляться как железнодорожным так и водным транспортом.
Ген.Директор ООО «Бизнес Технологии» _______________ (Борчук Ю. М.) 
Дата: 27.07.2008г.
www.biznestech.ru
www.stroyinvest.ru
stroyinvest@pisem.net
ICQ 374395710                                                                                                                                                biznestech@pochta.net

